SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego.

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

5.2. Grubość warstwy.

5.3. Dostarczenie kruszywa (destruktu) na budowę.

5.4. Rozłożenie i zagęszczenie kruszywa (destruktu).

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem podbudowy z kruszywa

łamanego (destruktu) na drodze

gminnej (ul. Partyzantów) w m. Wąchock

.............................................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (destruktu) i obejmują:

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, w-wa górna , gr. 10 cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, w-wa dolna , gr. 10 cm

.............................................................................................................................................

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z

określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz

za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Rodzaje i właściwości materiałów.

Do wykonania warstwy podbudowy należy użyć kruszywo łamane  jednorodne bez

domieszek gliny i innych zanieczyszczeń, o uziarnieniu do 31,5 mm. Jakość kruszywa

powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dla klasy co najmniej II i

co najmniej gat. 2  dla klińca i odmiany I dla niesortu.

Wymagane właściwości dla kruszywa łamanego:

- zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm nie więcej niż:

w klińcu  - 4,0 %

- zawartość frakcji podstawowej nie mniej niż:

w klińcu  - 75 %, w niesorcie 3-10 %

- zawartość podziarna, nie więcej niż:

w klińcu  - 15 %

- zawartość nadziarna, nie więcej niż:

w klińcu 15 %

- zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż:

w klińcu - 0,2 %,  w niesorcie – 0,1 %

- wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż:

dla niesortu – 40

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa nie ciemniejsza

od wzorcowej, wg PN-78/B-06714/26,

- ścieralność ziarn większych od 2 mm w bębnie Los Angeles po pełnej liczbie obrotów

wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, % nie więcej niż: - 40,

- nasiąkliwość wg. PN-77/B-06714/18 kruszywa nie większa niż:

- dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych - 2,0 %

- dla kruszywa ze skał osadowych                                - 3,0 %

- mrozoodporność wg. PN-78/B-06714/19 nie większa niż:

- dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych - 4,0 %

- dla kruszywa ze skał osadowych                                - 5,0 %

Do wykonania podbudowy z destruktu należy użyć materiał pochodzący z frezowania

nawierzchni bitumicznej.

2.2. Źródła materiałów.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed

rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki  materiałów.

Materiały zostaną zaakceptowane, jeżeli dostarczone wyniki badań  i ewentualne wyniki

badań przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru wykażą  zgodność cech materiałów z

wymaganiami podanymi w SST.

3. Sprzęt.

Do wykonania warstwy podbudowy z  kruszywa (destruktu) należy stosować:

- równiarki lub rozkładarki kruszywa,

- walce statyczne gładkie, walce ogumione,

- walce wibracyjne.

W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien gwarantować prawidłowe wykonanie

robót.

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający

jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od

założonych rzędnych powinny być naprawione, wyrównane i zagęszczone.

Jakiekolwiek wady istniejącego podłoża powinny być usunięte według  zasad

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Grubość warstwy podbudowy.

Grubość warstwy podbudowy z  kruszywa łamanego (destruktu) po zagęszczeniu  powinna

być nie mniejsza od grubości podanej w Dokumentacji Technicznej.

5.3. Dostarczenie kruszywa łamanego na budowę.

5.4. Rozłożenie i zagęszczenie kruszywa łamanego.

Kruszywo powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości,  takiej aby jej

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający  osiągnięcie

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Kruszywo w miejscach,  w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy natychmiast  przystąpić do jej

zagęszczenia przez wałowanie.

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy

przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o

spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrównane przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania

równej  powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców podbudowę należy zagęszczać  zagęszczarkami

płytowymi, ubijakami mechanicznymi lub małymi walcami wibracyjnymi.

# Warstwę podbudowy należy zagęszczać do momentu gdy nie będą widoczne wyraźne ślady

# przejść sprzętu zagęszczającego.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mają prawo pobierać próbki i

wykonywać badania i pomiary kontrolne. W razie gdy między badaniami Wykonawcy a

badaniami własnymi Inspektora Nadzoru i badaniami laboratorium Zamawiającego

zaistnieją rozbieżności Inspektor Nadzoru przy ocenie robót może wyłącznie oprzeć się

na własnych badaniach lub zlecić dodatkowe badania niezależnemu laboratorium na koszt

Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Sprawdzenie zgodności właściwości wbudowanego kruszywa łamanego z wymaganiami

podanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST.

Zakres i częstotliwość badań w trakcie robót wg wskazań Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola zagęszczenia podbudowy.

Zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy oceniać zgodnie z pkt. 5.4.

niniejszej SST.

W przypadku wątpliwości należy kontrolować zagęszczenie przez wykonanie badań ugięć

sprężystych lub badań płytą VSS zgodnie z BN-70/8931-06 i BN-64/8931-02., a oceniać

wyniki wg. PN-S-06102.

Zakres i częstotliwość badań wg. wskazań Inspektora Nadzoru.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Grubość warstwy podbudowy.

Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być  nie mniejsza od grubości

projektowanej.

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej

w trzech losowo wybranych punktach   na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż

w jednym  punkcie na każde 400 m2 podbudowy.

6.4.2. Równość podbudowy.

-  Równość podłużną podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą   z częstotliwością co 20 m.

Nierówności warstwy nie powinny przekraczać 12 mm.

- Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą  z częstotliwością co

najmniej 10 razy na 1km.

Nierówności poprzeczne warstwy nie powinny przekraczać 12 mm.

Spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową podbudowy

z kruszywa łamanego.

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiór robót.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań  z bieżącej kontroli

materiałów i robót.

Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań

Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych i

termin ich wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną

jakości robót.

Należy wykonać:

podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa górna – 1747 m2

podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa dolna – 1433 m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów na budowę,

- rozłożenie i zagęszczenia kruszywa,

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy związane.

PN-76/B-06714/00   - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne".

PN-77/B-06714/12   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

PN-78/B-06714/13   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości pyłów

mineralnych.

PN-91/B-06714/15   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeni kształtu ziarn.

PN-77/B-06714/18   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie   nasiąkliwości.

PN-78/B-06714/26   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń

organicznych.

PN-79/B-06714/42   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  ścieralności w bębnie Las

Angeles.

PN-S-06102              - Drogi samochodowe. podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

PN-B-11112            - Kruszywa mineralne.

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

BN-70/8931-06        - Drogi samochodowe. pomiar ugięć nawierzchni podatnych

ugięciomierzem belkowym.

BN-64/8931-02        - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.