SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

D-04.08.04.

Wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym lub

innym kruszywem łamanym.

Spis treści.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

2.1. Rodzaj i właściwości materiałów.

2.2. Źródła materiałów.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli.

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych.

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia.

6.4. Wymagania dotyczące materiałów.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonywania  i odbioru robót

związanych z wyrównaniem istniejącej nawierzchni  tłuczniem lub innym

kruszywem łamanym na drodze:

- gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyrównania istniejącej

nawierzchni tłuczniem i obejmują:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym

1.4. Określenia podstawowe.

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn  od 31.5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn   od 4 mm do 31.5 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami   i definicjami

podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów  wykonanych robót

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Rodzaje i właściwości materiałów.

Materiały do wykonania wyrównania powinny składać się z kruszywa łamanego,

jednorodnego bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

Z uwagi na zmienną grubość warstwy wyrównawczej należy ją wykonać:

a/ przy grubościach poniżej 10 cm:

z klińca 20/31,5 mm lub 12,8/20 mm (dawna nazwa tłuczeń drobny/

klinowanego kruszywem drobnym np. klińcem 6,3/20.

b/ przy grubościach powyżej 10 cm:

z tłucznia 31.5/63 mm klinowanego klińcem 6,3/20.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dla klasy

co najmniej II gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

2.2. Źródła materiałów.

Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,

przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyniki

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały zostaną ,

zaakceptowane jeżeli dostarczone wyniki badań i ewentualne wyniki badań                 przeprowadzone przez Inspektora nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.

Tablica 1. Wymagania dotyczące tłucznia i klińca.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 35 40 30 |
| 2. | Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18 %, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych | 2,0 3,0 |
| 3. | Odporność na działanie mrozu, wg PN-78/B-06714/19, % ubytku masy, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 |
| 4. | Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie więcej niż: - w klińcu - w tłuczniu | 30 nie bada się |

Tablica 2.  Wymagania dotyczące tłucznia i klińca.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie, wg. PN-91/B-06714/15 - zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro % nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu - zawartość frakcji podstawowej, % nie mniej niż: - w tłuczniu i w klińcu - zawartość podziarna, % nie więcej niż: - w tłuczniu i w klińcu - zawartość nadziarna, nie więcej niż: - w tłuczniu i w klińcu | 3 4 75 15 15 |
| 2. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-77/B-06714/12, % nie więcej niż: - w tłuczniu i w klińcu | 0,2 |
| 3. | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16, % nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu | 40 nie bada się |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy według PN-78/B-06714/26: - w tłuczniu i w klińcu | barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa |

3. Sprzęt.

Do wykonania  wyrównań z kruszywa  należy stosować:

- równiarki lub układarki kruszywa,

- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania

kruszywa grubego klińcem,

- szczotki mechaniczne lub ręczne do usunięcia nadmiaru klińca,

Ponadto sprzęt powinien spełniać warunki określone w wymaganiach technologicznych

podanych w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i gwarantować prawidłowe wykonanie robót. Sprzęt

powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający  kruszywo przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robót.

Wykonanie robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- oczyszczenie starej nawierzchni i przygotowanie do wyrównania,

- dostarczenie kruszywa odpowiedniej jakości,

- rozłożenie i zagęszczenie warstwy

###### Minimalna grubość warstwy kruszywa nie może być po zagęszczeniu mniejsza

###### od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn kruszywa.

###### Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu  nie może przekraczać 20 cm.

###### Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami

walca statycznego, gładkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 kN/cm.

Wałowanie na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni.

Wałowanie na  nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć

się od  dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi

jezdni.. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne o równej

warstwie,  celem zaklinowania  kruszywa grubego przy użyciu walca wibracyjnego o masie

jednostkowej co  najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie

jednostkowej co  najmniej 0,16 kN/m2. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i

wwibrowywania   kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne

przestanie  penetrować warstwę kruszywa grubego.

###### Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć  szczotkami, tak aby

###### ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię  3 - 6 mm. Następna warstwa

###### powinna być przywałowana walcem gładkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili

zamknięcia jej następną warstwą nawierzchni.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych (dla wyrównań na całej szerokości

pasa ruchu).

## Równość podłużna mierzona 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu co 20 m.

## Nierówność warstwy nie powinna przekraczać 12 m.

##### Równość poprzeczna i spadki poprzeczne -  mierzone łatą 4 m 10 razy na 1 km.

##### Nierówność warstwy nie powinna przekraczać 12 mm.

##### Spadki poprzeczne- tolerancja ± 0,5 %.

##### W przypadku gdy wyrównanie kruszywem nie jest wykonywane na całej szerokości

##### pasa ruchu – zakres i  częstotliwość pomiarów ustali Inspektor nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia.

Zagęszczenie  należy oceniać na podstawie kontroli wizualnej.

6.4. Wymagania dotyczące materiałów.

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1.

Częstotliwość tych  badań: dla każdego źródła pobierania materiałów.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego kruszywa na wyrównanie istniejącej

nawierzchni zgodnie z „Warunkami technicznymi” i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Odbiór wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem dokonywany jest na zasadach

odbioru  robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej

kontroli robót i materiałów.

Odbioru dokonuje się na podstawie oceny jakości materiałów, pomiarów kontrolnych i

oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru  ustali zakres robót  poprawkowych

i termin ich wykonania a Wykonawca wykona je na  własny koszt.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wbudowanego kruszywa na wyrównanie nawierzchni  należy przyjmować

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi" należy wykonać:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- prace przygotowawcze - przygotowanie nawierzchni do wyrównania

- dostarczenie materiałów na budowę

- rozłożenie i zagęszczenie kruszywa grubego

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego wraz z zagęszczeniem

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

1. PN-76/B-06721    Kruszywa mineralne. Pobieranie próbki.

2. PN-84/S-96023    Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

z tłucznia kamiennego.

3. PN-B-11112        Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni

drogowych.

4. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.