2009 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-04.08.01/c

Wyrównanie istniejącej nawierzchni

do wymaganego profilu betonem asfaltowym

dla dróg o ruchu KR2 - KR1

Spis treści:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

2.2. Kruszywa

2.2.1. Kruszywo łamane - grysy

2.2.2. Kruszywo łamane - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane

2.2.3. Kruszywo naturalne łamane zwykłe

2.2.4. Kruszywo naturalne

2.2.5. Wypełniacz

2.3. Asfalt

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej

3.3. Układarki

3.4. Walce do zagęszczania

3.5. Inny sprzęt

3.6. Sprzęt pomiarowy

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

5.2. Organizacja robót

5.3. Projektowanie mieszanki min.-asfaltowej

5.3.1. Recepta laboratoryjna

5.3.2. Wymagania dla mieszanki min.-asf.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej

5.4. Wytwarzanie mieszanki min.-asfaltowej

5.4.1.  Dozowanie składników.

5.4.2. Temperatura wytwarzania mieszanki.

5.5. Przygotowanie podłoża

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Warunki atmosferyczne

5.6.2. Bezpieczeństwo robót

5.6.3. Układanie

5.6.4. Temperatura zagęszczonej mieszanki

5.6.5. Zagęszczenie mieszanki

5.6.6. Wykonanie złączy

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy

5.7.1. Równość podłużna

5.7.2. Równość poprzeczna

5.7.3. Spadek poprzeczny

5.7.4. Złącza nawierzchni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości materiałów

6.1.1. Częstotliwość badań

6.2. Kontrola jakości produkcji

6.2.1. Częstotliwość badań

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni

6.3.1. Częstotliwość badań

6.4. Dokumentacja wyników badań

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

  - Inne dokumenty

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wyrównaniem istniejącej

nawierzchni betonem asfaltowym na drodze  gminnej Wymysłów - Rataje.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

wykonywaniu wyrównania istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu

poprzez ułożenie warstwy zmiennej grubości z betonu asfaltowego i obejmują:

- zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywa.

Do betonu asfaltowego na wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi o ruchu KR2 - KR1

stosuje się kruszywa łamane (granulowane i zwykłe) oraz kruszywo naturalne.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST.

2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy.

Grysy kl. II gat. 1 i 2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne  - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Kruszywo łamane zwykłe.

Kliniec 0/20 mm kl. I, II gat. 1, 2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicy 7 SST.

2.2.4. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4.

2.2.5. Wypełniacz.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.

Do mieszanki betonu asfaltowego objętej niniejszą SST  należy stosować asfalt drogowy

50/70 .

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót

zostaną przez  Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej ( otaczarka).

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość wytwarzanej

mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantującej właściwe

wysuszenie, wymieszanie oraz   dozowanie poszczególnych składników.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu  automatycznego

dozowania składników.

Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej mieszanki

celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarka

Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej

elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej

następujące wyposażenie:

-    automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy  zgodnie z założoną niweletą i grubością,

-    podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

3.4. Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce statyczne ogumione i walce

mieszane z przednią osią gładką   wibracyjną i tylną ogumioną.

Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem

ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu  niedopuszczenia do

przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury.

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców

wibracyjnych).

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak: skrapiarka,

szczotki, piła do obcinania warstwy   mieszanki.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów pomiarowych

jak: łata, klin, taśma, niwelator,    termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania   ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych ,

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg,

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu   się mieszanki ,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie

transportu

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie

rozładunku.

- czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości

i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót  uwzględniające wszystkie warunki, w jakich   będą wykonywane roboty              nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników ,          próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych           przez Inwestora oraz 3 próbki betonu asfaltowego  zagęszczonego  wg. metody Marshalla

zgodnie z Tablicą nr 8.

Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów,  zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy  wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych

materiałów.

Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu

mieszanki i jej właściwości.

Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka min.-asf. na warstwę wyrównawczą dla ruchu KR2 - KR1 powinna  spełniać

wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym na warstwę wyrównawczą dla

ruchu KR2 - KR1 powinno się mieścić w krzywych granicznych uziarnienia podanych

w Tablicy 9  SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4.1. Dozowanie składników.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu

z zatwierdzoną recepturą.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki ( C):

Asfalt 50/70           140  -  160

mieszanka              135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30  C od

maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod ułożenie warstwy wyrównawczej będzie stanowić istniejąca nawierzchnia.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego

kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora zgodnie z

wymaganiami  SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw  konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy wyrównawczej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wyrównawczej w temp.

pow. 5oC.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji   ruchu drogowego,

oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.6.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie

wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników

automatyki układarki.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną

prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze

znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej

niż 125oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec

ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym.

Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 4 - 6 km/h w

dalszej fazie wałowania.

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej

częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane

przy użyciu  walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej

ostygnięcia do temperatury, przy której   stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje

odcisków i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe

obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Równość warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.

Dla warstwy wyrównawczej odchylenia profilu podłużnego, mierzone  łatą, nie powinny

przekraczać:   95 % wyników ≤   9 mm.

100 % wyników ≤ 10 mm.

5.7.2. Równość warstwy w kierunku poprzecznym.

Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokość  szczelin między powierzchnią

sprawdzanej warstwy a łatą   profilową położoną prostopadle do osi drogi, nie powinny

przekraczać: :   90 % wyników ≤   9 mm.

100 % wyników ≤ 12 mm.

5.7.3. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku  poprzecznego ±0,5 %.

5.7.4. Złącza nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod

względem równości spoiny warstwy wyrównawczej powinny spełniać wymagania jak cała

warstwa wyrównawcza.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią  warstwy.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą

przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.

Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku  na podstawie PN-B-11112

b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113

c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6.

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają  akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań jakości materiałów

użytych  w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczane do laboratorium

Zamawiającego próbki, celem   zbadania zgodności ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza   się dla każdej dostawy

zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej.

- skład mieszanki min.-asfaltowej - zgodność z recepturą w granicach określonych w

SST odchyłek na podstawie ekstrakcji  wg PN-S-04001:1967.

Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze )

Przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m :

-    dla asfaltu                                              ±0,5%.

-    dla frakcji poniżej 0,075 mm (#)          ±2,0%

-    dla frakcji powyżej 2 mm (#)               ±5,0 %

- stabilność i odkształcenie wg. BN-70/8931-09 na próbkach  wg. Marshalla  zgodnie

z Tablicą nr 8,

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

d)  sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w trakcie produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie należy przeprowadzać, co

każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką.

b) stabilność i odkształcenie.

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej

mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki, co

najmniej 1 raz dziennie w trakcie produkcji.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach .

b) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na

budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane, co najmniej 1 raz dziennie przed

rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

c) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1o C

co  najmniej, co godzinę podczas  produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym

przygotowanym do wysyłki środku  transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf. w trakcie zagęszczania

b) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

c) równość warstwy w kierunku podłużnym łatą profilową.

d) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej

zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za układarką, co najmniej 1 raz dla

każdej  dostarczonej  na budowę partii mieszanki.

b)  Równość nawierzchni w profilu podłużnym.

Pomiary należy przeprowadzać łatą 4 m w odstępach  nie rzadziej, niż co 10 m.

- Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadków poprzecznych

wykonywać nie rzadziej, niż co 5 m a liczba wyników nie może być mniejsza niż 20.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je w

dwóch egzemplarzach - oryginał dla   Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 Mg wbudowywanej mieszanki min.-asf.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych

ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,

których  potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym.

Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w

SST D-M-00.00.00.

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych

robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej

niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych, w zakresie i z częstotliwością określoną w SST,

przeprowadza Wykonawca na próbkach  pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w

miejscach przez  niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium   Zamawiającego.

Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w

obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

a) skład mieszanki min.-asf.

b) stabilność i odkształcenie

c) cechy geometryczne nawierzchni

Badanie wymienione w pkt. a - wykonuje się na próbkach  mieszanki pobranych za

układarką, nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

Częstotliwość badań sprawdzających - nie rzadziej niż z każdych 1000 mb pasa ruchu .

Badanie wymienione w pkt. b – wykonuje się na próbkach pobranych i zagęszczonych

przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.

Częstotliwość badań do odbioru oraz częstotliwość badań sprawdzających – jak przy

badaniu wymienionym w pkt. a.

Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg. metody Marshalla.

Cechy geometryczne wymienione w SST sprawdza do celów  odbiorczych Inspektor

Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 Mg ułożonej warstwy wyrównawczej należy przyjmować zgodnie z

obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą

i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi (ew.

posmarowanie urządzeń obcych w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w

SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025 :2002       -  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

2/ PN-61/S-96504            -  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996        -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do

nawierzchni    drogowych.

4/ PN-B-11113:1996        -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

5/ PN-EN 12591:2002(U) -  Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714             -  Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-68/8931-04             -  Drogi samochodowe.

Pomiar równości nawierzchni planografem i  łatą.

8/ BN-70/8931-09             -  Drogi samochodowe i lotniskowe.

Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno-

asfaltowych .

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i półsztywnych IBDiM - 1997.

2/ OST D-05.03.05  Wa-wa  2001.

3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.

Dziennik Ustaw  Nr 43, 1999 r. poz. 430.

Tablica 1

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa wyrównawcza

ruch KR2 - KR1

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulowym: - dla grysów ze skał osadowych - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: | 35 30 3,0 5,0 30,0 |

Tablica 2

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

warstwa wyrównawcza

ruch KR 2 – KR 1

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 2,5 4,0 85 80 10 15 10 0,2 30 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 40 | 0,1 65 40 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 4

Wymagania dla piasku naturalnego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: - zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm % masy, nie więcej niż: - zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, większy od Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 5 15 0,1 65 barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa |

Tablica 5

Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziaren mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 6

Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002

Z dostosowaniem  do warunków polskich

| Lp. | Właściwości | Metoda badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm | ###### PN-EN 1426 | 50-70 |
| 2 | Temperatura mięknienia , °C | PN-EN 1427 | 46-54 |
| 3 | Temperatura zapłonu , nie mniej niż °C | PN-EN 22592 | 230 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż %m/m | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) nie więcej niż %m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż % | PN-EN 1426 | 50 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż °C | PN-EN 1427 | 48 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny , nie więcej niż % | PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie Więcej niż °C | PN-EN 1427 | 9 |
| 10 | Temperatura łamliwości ,nie więcej niż °C | PN-EN 12593 | -8 |

Tablica 7

Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego

(klińca)

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Skład ziarnowy a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % masy nie więcej niż w klińcu 4-31,5 b) zawartość frakcji podstawowej, % masy nie mniej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm c) zawartość podziarna, % masy nie więcej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy | 4,0 70 75 30 15 15 0,2 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 8

Wymagania dla mieszanki betonu asfaltowego

warstwa wyrównawcza

#### Ruch KR2 - KR1

| W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Stabilność próbek wg Marshalla w temp.+60oC, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka , kN |  6,0 |
| Odkształcenie próbek j.w. , mm | 2,0 – 5,0 |

Tablica 9

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia

mieszanek mineralnych do warstwy wyrównawczej

z betonu asfaltowego

ruch KR2 - KR1

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0/20 | 0/16 | 0/12,8 |
| Przechodzi przez: 25,0 20.0 16.0 12.8 9.6 8,0 6.3 4.0 2.0 0.85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100-100 87-100 75-100 65-93 57-86 52-81 47-76 40-67 30-55 20-40 13-30 10-25 6-17 5-15 3-7 | 100-100 88-100 78-100 67-92 60-86 53-80 42-69 30-54 20-40 14-28 11-24 8-17 7-15 3-8 | 100-100 85-100 70-100 62-84 55-76 45-65 35-55 25-45 18-38 15-35 11-28 9-25 3-9 |