2009 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-02.03.01

Wykonanie nasypów

Spis treści:

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów

2.2. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów

2.3. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów

2.4. Grunty z ukopów (dokopów)

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Zgodność z dokumentacją

5.2. Roboty pomiarowe

5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

5.5. Wykonanie nasypów

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

5.5.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów i mrozów

5.5.3. Zagęszczenie gruntu

5.5.4. Formowanie i umocnienie skarp nasypów

5.5.5. Zasypki wykopów na instalacje

5.5.6. Nasypy nad przepustami

5.5.7. Zasypki przyczółków obiektów mostowych

5.5.8. Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

5.5.9. Wymagana dokładność wykonania nasypów

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie robót pomiarowych

6.2.2. Sprawdzenie robót przygotowawczych

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypów

6.2.3.1. Zgodność wyboru materiałów

6.2.3.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

6.2.3.3. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu

6.2.3.4. Sprawdzenie zasypki obiektów inżynierskich

6.2.3.5. Sprawdzenie umocnienia skarp

6.2.3.6. Sprawdzenie dokładności wykonania nasypu (cech geometrycznych)

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru nasypów na drodze gminnej Wymysłów - Rataje.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonaniu nasypów

i obejmują:

- wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu.

1.4. Określenia podstawowe.

- Nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa

drogowego.

- Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w

osi  nasypu.

- Podłoże nasypu – strefa gruntu rodzimego leżąca powyżej spodu nasypu, w której

właściwości  gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli

ziemnej.

- Podłoże wzmocnione nasypu – warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez

działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu

poprawienia jego stateczności i zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia podłoża

gruntowego.

- Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny leżący bezpośrednio

pod konstrukcją do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do gł. 1,0 m od

zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.

- Skarpa – zewnętrzna, umocniona boczna powierzchnia nasypu o kształcie i

nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów w obrębie pasa robót

drogowych.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone  poza pasem

robót drogowych.

- Wykop – drogowa budowla ciemna wykonana w obrębie pasa drogowego.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu /Is/ - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia

gruntu,  określona wg. wzoru:

Is=  _d_

ds

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego

w nasypie, określona wg. BN-77/8931-12, [Mg/m3]

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego przy

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie

z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych

wg. BN-77/8931-12 [Mg/m3].

- Wskaźnik różnoziarnistości  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów

sypkich, określona wg wzoru

d60

## U =  -----

## d 10

gdzie:

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, [mm]

d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, [mm]

- Wskaźnik odkształcenia gruntu (Io) – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:

EII

## Io  =  -----

## EI

gdzie:

## EI – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205: 1998

## EII – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205: 1998

-  Geosyntetyk – materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym z tworzyw termoplastycznych

polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między

innymi duża wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISA 10318; 1993,

PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,

geokompozyły, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.1. Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów.

# Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i  materiałów przydatnych do tego

# celu, to znaczy takich, które  spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie

# PN-S-02205: 1998 „Roboty ziemne. Wymagania i badania” . Akceptacja materiałów

# przez Inspektora Nadzoru  następuje na bieżąco w trakcie wykonywania robót, na podstawie

przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych  określonych w pkt. 6.2.3.

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności,  Wykonawca ma

obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń określonych w Tablicy 1 odnośnie

dopuszczalnych miejsc wbudowania  i technologii.

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne lub nie uwzględni

zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności wg. normy PN-S-02205

czy poleceń Inspektora Nadzoru odnośnie  wbudowania materiałów, to wszelkie takie części

nasypu  muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt i wykonane powtórnie z

materiałów  o odpowiednich właściwościach i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiały przydatne oraz przydatne z zastrzeżeniami do budowy nasypów określa

Tablica 1.

2.2.  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów .

Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne są:

- iły i inne grunty spoiste o granicy płynności WL > 60 % - do dolnych warstw nasypu

i o granicy płynności WL > 35 % - do górnych warstw.

- grunty organiczne o zawartości części organicznych Jom  > 2 %, z wyjątkiem piasków

próchnicznych   Jom   5 % - do dolnych i górnych warstw.

- nie należy również wykorzystywać do budowy nasypów gruntów trudnozagęszczalnych,

których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu jest mniejsza niż  1,6 Mg/m3

(nie dotyczy to żużli i popiołów).

2.3. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów a przydatne do budowy nasypów zgodnie

z Tablicą 1 powinny być przez Wykonawcę wykorzystane do budowy nasypów po wykonaniu

badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru. Mogą być one wywiezione poza teren

budowy  jedynie, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za

zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez

Wykonawcę na odkład.

2.4. Grunty z ukopów (dokopów).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia brakującej ilości gruntu lub materiału do

budowy nasypów ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu

wyników  badań laboratoryjnych gruntów z dokopów (ukopów).

Miejsce ukopu (dokopu) powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach.

2.5. Geosyntetyk.

Powinien posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

3. Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego zalegania jak też w czasie

odspajania, transportu,  wbudowania i zagęszczenia.

Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o

odpowiedniej wydajności, które zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Sprzęt  powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien również  dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Najczęściej do budowy nasypów używa się, spycharek, równiarek, zgarniarek i walców oraz

innego sprzętu zagęszczającego. W tablicach 2a, 2b i 2c podano orientacyjne dane przy doborze

sprzętu w zależności od rodzaju gruntu.

Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający  warunkom

kontraktu i  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego

sprzętu zalecanego przez producenta.

4. Transport.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do

wydajności  sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odl. transportu w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być podstawą

roszczeń Wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport chyba, że zwiększone odl. transportu

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Stosowane na budowie  środki transportowe powinny być zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczenie geosyntetyków powinny być

wykonywane w sposób niepowodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń.

Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich

wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zgodność z dokumentacją.

Roboty ziemne związane z budową nasypów powinny być wykonywane zgodnie z

dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być uzasadnione w

dokumentacji wykonawczej oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie budowli powinno być zgodne z projektem, uwzględniające punkty

charakterystyczne określające usytuowanie budowli ziemnej w planie i profilu.

Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny być odległe nie więcej niż 100 m na odcinkach

prostych, a ponadto na poszczególnych elementach łuków poziomych, nie rzadziej, niż co 50 m.

Robocze punkty wysokościowe należy wyznaczyć nie rzadziej, niż co 250 m, a także obok

każdego projektowanego obiektu. Miejsca punktów wysokościowych należy lokalizować poza

granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm.

Wyznaczenie granic robót ziemnych związanych z budową nasypów polega na oznaczeniu

krawędzi podstawy nasypu za pomocą widocznych palików lub wiech  w odstępach nie

większych niż 50 m.

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu w

odstępach nie większych niż 15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp łatami przybitymi

do palików.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Obejmują: oczyszczenie terenu pod budowlę ziemną, składowanie darniny i ziemi urodzajnej,

usunięcie kamieni i bloków skalnych, odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych oraz         wycięcie stopni.

Oczyszczenie terenu pod budowlę – usunięcie roślinności (drzew, krzewów, darniny), gleby oraz

istniejących budowli i instalacji należy wykonać wg. wskazań w projekcie.

W pasie drogowym należy rozebrać i usunąć budynki i ogrodzenia, dokonać likwidacji studni

i piwnic, usunąć lub zabezpieczyć instalacje oraz przewody podziemne i naziemne. Stare

fundamenty mogą być pozostawione, jeżeli wysokość nasypu ponad nimi wynosi, co najmniej

2 m.

Karczowanie pni drzew i krzewów jest konieczne, gdy ich grubość przekracza 15 cm.

Pnie o grubości od 5 do 15 cm mogą być pozostawione w przypadku, gdy projektowany nasyp

ma mieć wysokość ponad 2 m. Niewykarczowane pnie należy ściąć nie wyżej niż 10 cm nad

powierzchnią terenu.

Składowanie darniny i ziemi urodzajnej – darninę należy zdjąć i przechować poza granicą

robót ziemnych na dłużej niż 30 dni, polewając wodą w razie potrzeby.

Płyty darniny układa się w stosy o wysokości do 1 m, warstwami na przemian trawą do góry

i trawą do dołu. Niewykorzystywaną darninę  należy usunąć razem z glebą.

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości

do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok.

Usunięcie kamieni i bloków skalnych – z pasa robót ziemnych należy usunąć kamienie i bloki

skalne, których wysokość jest większa niż 1/3 wysokości nasypu.

Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonanie nasypów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności zapewniającej

stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

Wycięcie stopni – wykonuje się, gdy teren pod nasyp ma pochylenie większe  niż 1:5 i w

przypadkach poszerzania istniejących nasypów.

W celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem należy wyciąć w pochyłym zboczu lub

istniejącym nasypie stopnie o szerokości id 1-2,5 m i wysokości od 0,5-1 m, o spadku

górnej powierzchni około 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach

słabo  przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o dużej

przepuszczalności.

5.4. Przygotowanie podłoża w obrębie  podstawy nasypu.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy wykonać roboty

pomiarowe i przygotowawcze. Jeżeli dokumentacja  projektowa przewiduje, należy wykonać

wzmocnienie podłoża według wskazanego w projekcie sposobu.

Podłoże pod nasyp powinno być odpowiednio zagęszczone. Wykonawca powinien

skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów  rodzimych, zalegających w górnej strefie

podłoża nasypu, do głęb. 0,5 m od powierzchni terenu. Wymagane wskaźniki zagęszczenia dla

podłoża podaje Tablica 3. Jeżeli określone w Tablicy 3 wskaźniki zagęszczenia nie mogą być

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia

gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości Is.

## TABLICA 3.

## Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia  dla podłoża nasypów

do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

| Nasypy o wysokości m | ### Minimalna wartość Is, dla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | autostrad i dróg ekspresowych | innych dróg |  |
|  |  | kategoria ruchu KR3 – KR6 | kategoria ruchu KR1 – KR2 |
| do 2 | 1,00 | 0,97 | 0,95 |
| ponad 2 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998 rysunek 3.

Układanie geosyntetyków.

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład. Przylegające do siebie arkusze lub pasy

geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta

lub decyzją projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to

uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru

uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez

ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania

lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na

której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub

powodować  ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu

maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem

nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

5.5. Wykonanie nasypów.

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy :

- nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów; nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

- grunty o różnorodnych właściwościach  należy układać w oddzielnych warstwach

jednakowej grubości  na całej  szerokości nasypu; grunty spoiste należy wbudowywać

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypów.

- warstwy gruntu przepuszczalnego  układać poziomo, a warstwy gruntów mało

przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych - ze spadkiem poprzecznym górnej powierzchni

około 4 %; na terenie równinnym lub wododziale spadek powinien być obustronny, gdy

nasyp jest na zboczu – zgodny z jego spadkiem.

- styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowanych z różnorodnych gruntów wykonać

ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1 m i szerokości od 1,0 do 2,5 m, ze spadkiem

górnej powierzchni około 4 %.

- górną warstwę nasypu o grubości, co najmniej 0,5 m wykonać z gruntów sypkich,

niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości U  5 i współczynniku

wodoprzepuszczalności  k > 5,2 m/dobę.  Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem

o takich właściwościach, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na  ulepszenie

górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje wapnem, cementem lub popiołami lotnymi.

Warstwy nasypu leżące poniżej 0,5 m powinny być wykonane z gruntów o wsk. różnoz.

U ≥ 3,0. Grunty o mniejszym wsk.  różnoziarnistości można stosować warunkowo, jeżeli

wstępne próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego

zagęszczenia.

- na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu o grubości, co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

5.5.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów i mrozów.

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać,

jeżeli wilgotność gruntu jest większa od wilg. optymalnej o więcej niż 10 %.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed

jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego.

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w

stanie jej osuszyć, to Inspektor Nadzoru może nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej

warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze

śniegiem  lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być

przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego

nasypu.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed

rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw.

5.5.3. Zagęszczenie gruntu.

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu z zastosowaniem sprzętu

odpowiedniego do danego rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.

Grubość warstwy poddawanej zagęszczeniu powinna być ustalona z  uwzględnieniem

współczynnika spulchnienia gruntu  oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu

wymaganego zagęszczenia.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać pasami od krawędzi nasypu w kierunku jego

osi.

Orientacyjne wartości dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów

maszyn zagęszczających podano w Tablicach 2a, 2b, 2c.

Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów

już ułożonej warstwy.

Wilgotność zagęszczanego gruntu.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody

zagęszczania i rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu.

W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność zagęszczanego gruntu powinna

być zbliżona do wilgotności optymalnej, oznaczonej wg. normy próby Proctora zgodnie

z PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:

- w gruntach niespoistych:                       2 %.

- w gruntach mało i średniospoistych:     +0 %,   -2 %

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej,

ustalona na odcinku próbnym.

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób

naturalny  lub ulepszyć przez zastosowanie spoiw.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększać wilgotność gruntu przez  zraszanie

wodą.

Oceny zagęszczenia.

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Alternatywnie

zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wsk.

plastyczności  Ip ≥ 10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na

podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io.

Dla gruntów nieulepszanych spoiwami w nasypach wymagane Is należy przyjmować wg

Tablicy 4.

Tablica 4.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla poszczególnych warstw

nasypu.

| Strefa nasypu | Minimalna wartość Is dla: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | autostrad i dróg ekspresowych | innych dróg |  |
|  |  | kategoria ruchu KR3 – KR 6 | kategoria ruchu KR1 – KR2 |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych: - 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 0,2 do 1,2 m (inne drogi) | 1,00 - | - 1,00 | - 0,97 |
| Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej: - 2,0 m (autostrady) - 1,2 m (inne drogi) | 0,97 - | - 0,97 | - 0,95 |

Jako zastępcze kryterium  oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest

zbadanie wskaźnika zagęszczenia (np. grunty gruboziarniste) przyjmuje się wartość

wskaźnika odkształcenia Io, gdzie:

E2

Io = ---------

E1

E1 – pierwotny moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy

E2 – wtórny moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu  badanej warstwy

Badania modułów odkształcenia należy wykonać przy użyciu płyty VSS o średnicy 30 cm,

zgodnie z normą PN-S-02205 Zał. B.

Moduł  odkształcenia wyznacza się ze wzoru:

3   p

E1, 2 = _________    D

4   s

w którym:

p – różnica nacisków w MPa

s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w mm

D  – średnia płyty w mm

Wynik należy podać z dokładnością do 1 MPa.

Końcowe obciążenie doprowadza się do:

0,25 MPa – przy badaniu gruntu podłoża lub nasypu

0,35 MPa – przy badaniu ulepszonego podłoża

Przy obliczaniu wartości modułów odkształcenia przyjmuje się przyrosty odkształceń

odpowiadające następującym zakresom obciążeń jednostkowych:

- dla podłoża i nasypów w zakresie od 0,05 MPa do 0,15 MPa

- dla ulepszonego podłoża w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa

Wskaźnik odkształcenia Jo powinien spełniać poniższe warunki:

- dla żwirów, pospółek i piasków

Io  2,2 przy wymaganej wartości Is  1,00

Io < 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,00

- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin,

glin pylastych, iłów)

Io  2,0

- dla gruntów rożnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych)

Io  3,0

- dla narzutów kamiennych, rumoszy

Io  4,0

- gruntów ulepszonych spoiwami

Io  2,2

Nośność gruntu ocenia się na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zbadanego na

powierzchni wykonanej warstwy.

Nośność jest wystarczająca, jeżeli wszystkie wartości wtórnego modułu odkształcenia

E2 spełniają wymagania podane w normie PN-S-02205.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego

wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał.

5.5.4. Formowanie i umocnienie skarp nasypów.

Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. Z wyprofilo-

wanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie powyżej 80 mm. Wyprofilowane skarpy

należy niezwłocznie zabezpieczyć przed erozją zgodnie z dokumentacją.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik

zagęszczenia Is  0,95. Z zagęszczenia gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem

układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co najmniej 50 cm a następnie zebrania tego

nadkładu.

5.5.5. Zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable).

Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy

zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Do

zasypki  nie należy używać żużla, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mogą

uszkodzić przewód.

Zasypkę należy układać warstwami równomiernie po obu stronach przewodu i zagęszczać.

Do wysokości 1 m ponad obudowę przewodu zasypkę należy zagęszczać tylko lekkim

sprzętem.

Zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych w jezdni, niezależnie od kategorii

ruchu na drodze, powinny uzyskać następujące wskaźniki zagęszczenia:

do gł.    1,2 m – wsk. zagęszczenia   Is 1,00

na gł. > 1,2 m – wsk. zagęszczenia   Is  0,97

5.5.6. Nasypy nad przepustami.

Nasypy nad przepustami należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z

jednakowych zagęszczonych poziomych warstw gruntu.

Przed zasypaniem przepustu wykonanego w starym nasypie należy po obu stronach przepustu

wyciąć stopnie. Warstwę gruntu o grubości 1 m bezpośrednio ponad przepustem należy

zagęszczać lekkim sprzętem dostosowanym do konstrukcji nawierzchni.

Wymagane wskaźniki zagęszczenia jak w pkt. 5.5.5.

5.5.7. Zasypki przyczółków obiektów mostowych.

Jako materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski o wskaźniku różnoziarnistości

co najmniej 5.

Wymagany jest wskaźnik zagęszczenia zasypki Is  1,00, z wyjątkiem skarp stożków przy

skrzydełkach oraz skarp czołowych przyczółków ażurowych i wtopionych w nasyp, w którym

wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,95.

Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwowo. Trudno dostępne

miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem.

Górna warstwa zasypki powinna być wykonana wg pkt. 5.5.1e.

5.5.8. Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych.

Na dojazdach do obiektów mostowych na długości równej długości klina odłamu do budowy

nasypu mogą być stosowane: żwiry, pospółki, piaski gruboziarniste i średnioziarniste o

wskaźniku wodoprzepuszczalności k  5,2 m/dobę.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości

nasypu  w obrębie klina odłamu (dla autostrad i dróg ekspresowych górna warstwa o grub.

0,2 m – Is ≥ 1,03).

5.5.9. Wymagana dokładność wykonania nasypów.

Nasyp oraz rowy np. stokowe powinny być wykonane z dokładnością podaną w Tablicy 5.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli robót.

W czasie wykonywania nasypów Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić badania i pomiary

kontrolne wyszczególnione w Tablicy 4, a ich wyniki przedstawiać Inspektorowi Nadzoru.

Badania i pomiary kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w pełnym zakresie i z częstotli-

wością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w

niniejszej SST.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Inspektor Nadzoru i laboratorium  Zamawiającego mogą pobierać próbki i przeprowadzać

badania oraz pomiary niezależnie od  badań Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

Jeżeli wyniki  takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do badań Wykonawcy, Inspektor

Nadzoru może oprzeć się wyłącznie na własnych  badaniach    lub zlecić niezależnemu

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań na koszt  Wykonawcy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie robót pomiarowych.

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone wg. następujących zasad:

- oś budowli ziemnej sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej, co 200 m na odcinkach prostych,

- robocze punkty wysokościowe sprawdzić pomiarami geodezyjnymi na całej długości

odcinka,

- wyznaczanie nasypów należy sprawdzać pomiarami geodezyjnymi, co najmniej w

5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwość.

6.2.2. Sprawdzenie robót przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze sprawdza się zwracając uwagę, czy spełnione zostały następujące

warunki:

- przesunięto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,

gazowe i inne,

- teren pod budowę został odpowiednio oczyszczony,

- darnina została pocięta i ułożona w stosy,

- zdjęto i zgarnięto w pryzmy ziemię urodzajną oraz ją obsiano,

- kamienie i bloki skalne sięgające wyżej niż 1/3 wysokości projektowanego nasypu zostały usunięte z trasy,

- zapewniono odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

- w zboczach wykonano wycięcia stopni; sprawdzenia ich wymiarów dokonuje się w razie potrzeby przy użyciu taśmy, łaty i poziomicy.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypów.

6.2.3.1. Zgodność wyboru materiałów.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom wg. punktu 2 niniejszej SST.

Badania przydatności gruntów powinny być  przeprowadzone przez Wykonawcę na

próbkach pobranych z każdej  partii materiału pochodzącego z nowego źródła, jednak nie

rzadziej niż trzy razy na każde rozpoczęte  5000 m3.

Dla gruntów przeznaczonych do budowy nasypów należy wykonać badania:

-  skład granulometryczny, wg   PN-88/B-04481

-  zawartość części organicznych, wg PN-88/B-04481

-  wilgotność naturalna, wg PN-88/B-04481

-  wilgotność optymalną i maksymalną  wg. PN-88/B-04481

-  gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481

-  granicę płynności i plastyczności wg PN-88/B-04481

-  wsk. wodoprzepuszczalności wg. PN-55/B-04492  lub BN-76/8950-03

-  wskaźnik róznoziarnistości wg. PN-S-02205

Wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

materiałów.

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru aprobatę techniczna IBDiM na dany geosyntetyk.

6.2.3.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych  warstw nasypu.

Polegają na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

- grubości warstw

- spadków warstw z gruntów spoistych,

- prawidłowości wykonania poszerzeń nasypów,

- zachowania dokładności wykonania nasypów

- prawidłowości formowania skarp nasypu

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów

i mrozów.

6.2.3.3. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu i nasypie.

Zagęszczenie podłoża i poszczególnych warstw nasypu należy ustalać na podstawie

wskaźników zagęszczenia  Is lub wskaźników odkształcenia Io wg. pkt. 5.5.3.

Zagęszczenie podłoża pod nasyp oraz poszczególnych warstw nasypu  należy kontrolować

nie rzadziej niż:

- jeden raz w  trzech punktach  na 1000 m2 podłoża lub warstwy nasypu w przypadku

określenia wartości Is.

- jeden raz w  trzech punktach  na 2000 m2 w przypadku określenia Io

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez  Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia

konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinno być potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Zagęszczenie i nośność warstwy są wystarczające, jeżeli uzyskane wyniki spełniają

wymagania podane w Tablicy 3 i 4.

Ponadto na każdej dziennej działce roboczej należy, co najmniej 1 raz zbadać wilgotność

wbudowywanego  materiału.

6.2.3.4. Sprawdzenie zasypek obiektów inżynierskich.

Sprawdzić należy:

- zgodność wyboru materiału na zasypkę,

- zagęszczenie – badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonywać, przez co najmniej

trzy pomiary na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż trzy dla każdego przyczółka lub przepustu i nie mniej niż jeden, co 30 m dla ściany oporowej oraz co 50 m dla zasypki wykopów na instalacje.

6.2.3.5. Sprawdzenie umocnienia skarp.

W przypadku obudowy roślinnej należy sprawdzić grubość zagęszczonej warstwy ziemi

urodzajnej i obecność nasion – z częstotliwością – nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2

skarpy.

W przypadku stosowania innych sposobów umocnienia skarp badania należy wykonać

według zasad podanych w dokumentacji projektowej.

6.2.3.6. Sprawdzenie dokładności wykonania nasypów.

Dokładność wykonania nasypu należy sprawdzać zgodnie z Tablicą 5.

Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami SST, jeśli wyniki wszystkich

badań spełniają te wymagania. Jeżeli porównanie wyników badań daje wynik negatywny,

stwierdzoną usterkę należy usunąć i ponownie wykonać badania kontrolne.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowej

i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny jakości robót oraz  pomiarów i badań

kontrolnych. W przypadku stwierdzenia usterek  Inspektor Nadzoru ustali zakres robót

poprawkowych do wykonania  a Wykonawca wykona je  w ustalonym terminie na własny koszt.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości

robót.

Cena jednostkowa 1 m3 nasypów obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót.

- pozyskanie (zakup) gruntu  z ukopu (dokopu), jego odspojenie i załadunek na środki transportowe

- transport urobku na miejsce wbudowania

- wbudowanie gruntu w nasyp

- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST

- profilowanie powierzchni nasypu, skarp i rowów

- odwodnienie terenu robót

- wykonanie  dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy

PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”.

PN-88/B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”.

BN-64/8931-02  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułów odkształcenia nawierzchni

i podłoże przez obciążenie płytą”.

BN-77/8931-12  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

PN-S-02205        „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-S-02204        „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”.

BN-76/8950-03  „Badania hydrologiczne. Obliczenie współczynnika filtracji gruntów

sypkich na podstawie uziarnienia  i porowatości”.

PN-55/B-04492  „Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika  wodoprzepuszczalności”.

PN-ISO 10318    „Geostekstylia – Terminologia”.

PN-EN-963        „Geotekstylia i wyroby pokrewne”.

BN-64/8931-01  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego”.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych.

| Przeznaczenie | Przydatne | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania | 1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki. 2. Żwiry i pospółki, również gliniaste. 3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane. 4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku U ≥ 15 5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat) 6. Łupki przywęglowe przepalone. 7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2 %. | 1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie | - gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym |
|  |  | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły | - gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych |
|  |  | 4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem pylastych piasków próchniczych | - od nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem |
|  |  | 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o wL < 35 % | - w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych |
|  |  | 6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy płynności wL od 35 % do 60 % | - do nasypów nie wyższych niż 3m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami |
|  |  | 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2 % | - gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża |
|  |  | 8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat) | - o ograniczonej podatności na rozpad – łączne straty masy do 5 % |
|  |  | 9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone | - gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobno- ziarnistym |
|  |  | 10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe | - gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody |
| Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania | 1. Żwiry i pospółki 2. Piaski grubo- i średnioziarniste 3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15 % ziaren mniejszych od 0,075 mm 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom | 1. Żwiry i pospółki gliniaste 2. Piaski pylaste i gliniaste 3. Pyły piaszczyste i pyły 4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35 % 5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej > 2 % | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp. |
|  |  | 7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1 % |
|  |  | 8. Piaski drobnoziarniste | - o wskaźniku nośności Wnoś ≥10 |
| W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe i wysadzinowe | - gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.). |

Tablica 2a.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grubość warstwy w cm | liczba przejazdów |  |
| Statyczne | - Walce gładkie - Walce okołkowane - Walce ogumione (samojezdne i przyczepne) | 10 – 20 - 20 – 40 | 4 – 8 - 6 – 10 | do zagęszczenia górnych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | - Płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubijaki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | - 20 – 40 30 – 50 40 – 60 50 – 80 20 – 40 30 – 60 | - 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przy wąskich przekopach |

Tablica 2b.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu spoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt spoisty: pyły, iły |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grubość warstwy w cm | liczba przejazdów |  |
| Statyczne | - Walce gładkie - Walce okołkowane - Walce ogumione (samojezdne i przyczepne) | 10 – 20 20 – 30 30 – 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczenia górnych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | - Płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubijaki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 10 – 20 - 20 – 30 30 – 40 - 20 – 30 | 2 – 4 2 – 4 - 3 – 4 3 – 4 - 6 – 8 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przy wąskich przekopach |

Tablica 2c.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla mieszanki gruntowej

z małą zawartością frakcji kamienistej

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Mieszanka gruntowa z małą zawartością frakcji kamienistej |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grubość warstwy w cm | liczba przejazdów |  |
| Statyczne | - Walce gładkie - Walce okołkowane - Walce ogumione (samojezdne i przyczepne) | 10 – 20 20 – 30 30 – 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczenia górnych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dymaniczne | - Płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubijaki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 20 – 30 20 – 40 30 – 50 40 – 60 10 – 20 20 – 40 | 2 – 4 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przy wąskich przekopach |

Tablica 5.

Dokładność wykonania budowli ziemnych

| Lp. | Część budowli | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże nawierzchni - nierówności powierzchni *) - pochylenie poprzeczne powierzchni - niweleta powierzchni Ulepszone podłoże nawierzchni - grubość całkowita - grubość poszczególnych warstw - szerokość poszczególnych warstw | cm % cm % grubości % grubości cm | ± 3 ± 0,5 +1, -3 ± 10 ± 10 ± 5 |
| 2 | Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża) - oś korpusu drogowego - szerokość górnej powierzchni - nierówności powierzchni *) - pochylenie poprzeczne górnej powierzchni - niweleta górnej powierzchni - pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych | cm cm cm % cm % | ± 10 ± 10 ± 4 ± 1 +2, -3 ± 1 |
| 3 | Warstwa odcinająca w podstawie nasypu - grubość - szerokość górnej powierzchni - rzędne górnej powierzchni | % grubości cm cm | ± 10 ± 20 ± 5 |
| 4 | Skarpy - pochylenia 1m - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej - nierówność górnej powierzchni ziemi urodzajnej *) | % pochylenia cm cm | ± 10 ± 10 ± 5 |
| 5 | Rowy - szerokość - rzędne profilu dna | cm cm | ± 5 +1, -3 |
| *) Nierówności mierzone łatą długości 3 m |  |  |  |